先進製造技術：智動機電系統暨連網整合計畫-智慧製造技術聯網與分析應用

智慧製造技術於高值化元件開發與工具機精度壽命分析

刀具切削特性實驗數據

※本實驗數據為正修科技大學機械工程系多軸加工實驗室提供

實驗設置

本實驗使用之設備為立式加工機，刀具選用四刃型超微粒碳化鎢銑刀，被切削材料為不鏽鋼(SUS304)，尺寸為50x50x50 (mm)。實驗流程與切削條件如表1所示。刀具切削特性以智慧型刀把進行加工測試，新的刀具會先經過一次拍照記錄再開始切削，每切削1道進行一次數據擷取。

| 實驗設備 | 數量 | 規格/型號 |
| --- | --- | --- |
| 五軸立式加工機 | 1 | GT-630 |
| 四刃超微粒碳化鎢銑刀 | 1 | A0661-16-38-4T |
| 不鏽鋼被切削材 | 1 | 50x50x50(mm) |
| 智慧型刀把 | 1 | WEPO1102101A02 |
| 接收器 | 1 | N/A |

表1 實驗流程與切削條件

| 主軸轉速(rpm) | 2500 | 平台進給率(mm/min) | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 切削深度(mm) | 5 | 切削寬度(mm) | 0.5 1 1.5 2 2.5 |
| 被切削材上視圖 |  |  |  |

實驗儀器架設圖

資料說明

本實驗數據分為量測資料與工件表面粗糙度（Ra），量測資料目前依實驗目的正逐步建置中，實驗目的包括：

- 銑刀切深寬比研究模型

- 工件表面粗糙度分析/預測

- 刀具設計研究

取樣頻率(Sampling Rate)皆為2500 Hz，智慧型刀把系統規格如下表：

| Tension [N] | Torsion [Nm] | Bending moment X [Nm] | Bending moment Y [Nm] | Time [s] | Temperature [℃] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.396000 | 1.440000 | 0.343000 | 0.539000 | 0.000000 | 25.000000 |
| -113.960000 | -0.672000 | -1.715000 | -0.637000 | 0.000400 | 25.000000 |
| 490.028000 | 0.480000 | -0.147000 | -0.245000 | 0.000800 | 25.000000 |
| -34.188000 | -1.920000 | 0.245000 | 0.931000 | 0.001200 | 25.000000 |
| 45.584000 | 1.248000 | -0.245000 | 0.735000 | 0.001600 | 25.000000 |

智慧型刀把量測資料

Polar plot

工件表面粗糙度

聯絡人

歐陽岳呈，正修科技大學，x0917943107@gmail.com